KESTOMELT S 310

КЕСТОМЕЛТ С 310

Клей-расплав

СВОЙСТВА 		Кестомелт С 310 - клей-расплав для приклеивания кромочных лент, который не содержит наполнителей. С клеем получается тонкий и невидный клеевой шов.

ОБЛАСТЬ 		- кромочная лента из меламина

ПРИМЕНЕНИЯ	- кромочные ленты и планки из ПВХ и АБС

- шпонные ленты

- ламинат

- планки из массивного дерева

ТЕХНИЧЕСКИЕ	Тип клея	ацетатный этиленвинил (EVA)

ДАННЫЕ И	Точка размягчения (Ring & Ball)	ок. 106(С

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ	Вязкость в расплавленном

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ	состоянии (Brookfield RVT, 200(C)	ок. 54.000 мПас

Температура клея на клеенамазочных

валиках	200...210(C

Скорость подачи	не меньше 18 м/мин.

Температура помещения и материала	+18...22(C

Влажность дерева	7...10 %

Отн. влажность воздуха	60...70 %

Цвет	бежевый

ИНСТРУКЦИЯ ПО	Клей расплавить в клеевом резервуаре. Температура клеенамазочных

ПРИМЕНЕНИЮ	валиков и скорость подачи установки регулируются согласно

ориентировочным данным. При скорости подачи меньше рекомендуемой, температуру клея на валиках необходимо повысить, чтобы клей не успел остыть до сжатия. 	На время длительных паузов температура клея понизить, потому что иначе способность схватывания и затекание клея могут стать немного хуже.

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ	По просьбе о продукте можно получить отдельный паспорт по

И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ	технике безопасности.

БЕЗОПАСНОСТЬ

ВНИМАНИЕ		При вводе в эксплуатацию новых материалов, производственных оборудований или технологий необходимо провести испытание по склеиванию.

Наши рекомендации основываются на произведенных нами испытаниях и накопленном опыте. Мы, однако, не можем влиять

на местные условия или на качество работ с использованием продукта 	и, следовательно, не можем брать их на свою ответственность.

По всем возникающим вопросам просим обращаться в наш отдел

технической 	информации.

5/06