SITOMELT 1215

# СИТОМЕЛТ 1215

Клей - расплав

| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | Клей “Ситомелт 1215”является клей-расплавом для склеивания фильтров. Клей имеет высокую вязкость в расплавленном состоянии и длительное хранениие тепла. |
| --- | --- |
| РЕКОМЕНДУЕМАЯ РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА | 160(…180(С |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | Цвет белый Точка размягчения 105(…115(С (DIN 52011) Вязкость 30000…41000мПа (Брукфильд РТВ Термосел 29/10) Время открытой короткое выдержки |
| ЭКСПЛУТАЦИОННАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ | На продукт имеется отдельный паспорт безопасности. |
| ХРАНЕНИЕ | В сухом прохладном помещении. Продолжительность хранения клея при температуре выше +40(С вызывает слипание гранул клея друг к другу. |
| ВНИМАНИЕ | Для получения хорошего результата при склеивании рекомендуется соблюдение указанных температурных режимов. Если указанные температуры будут превышаться в течение продолжительного времени, то могут образоваться вредные газы. Необходомо обеспечивать хорошую вентиляцию. Наши рекомендации основываются на произведенных нами испытаниях и накопленном опыте. Мы , однако, не можем влиять на местные условия или на качество работ с использованием продукта и, следовательно , не можем брать их под свою ответственность. |
| 5/07 | С вопросами просим обращаться в наш отдел технической информации. |